压花玻璃标准

JC/T 511—9 1主题内容与适用范围 本标准规定了压花玻璃的产品分类、技术要求、检验方法、验收规则、包装、贮存和运输。 本标准适用于连续辊压法生产的压花玻璃。 2 引用标准 GB 4871 普通平板玻璃 JC/T 513 平板玻璃木箱包装 3 产品分类 3.1 按厚度分为3,4,5 mm. 3.2 按外观质量分为优等品、一等品、合格品。 4 技术要求 4.1 厚度偏差应不超过表 1规定。 表 1 mm 厚度 允许偏差 3 ±0.30 4 ±0.35 5 ±0.40 4.2玻璃应为矩形，其尺寸不得小于400 mm X 300 mm，不得大于2 000 mm X 1 200 mm. 内月 4.3弯曲度不得大于0.3％。 4.4尺寸偏差（包括偏斜）不得大于3 mm 4.5边部凸出或残缺部分不得大于 3 mm。每块玻璃只允许有一个缺角，沿原角等分线方向测量缺角深度不得大于5 mm. 4.6 外观质量按表2规定。 表2 缺陷种类 说明 优等品 一等品 合格品 线道 因设备造成板面上的横向线道 不允许 纵向线道允许条数 50mm边部 1 50mm边部 2 3 热圈 局部高温造成板面凸起 不允许 皱纹 板面纵横分布不规则波纹状缺陷，每平方米面积允许条数 长＜100 1 长＜100 2 —— 气泡 长度≥2mm的，每平方面积允许个数 ≤10mm 5 ≤20mm 10 ≤20mm 10 20～30mm 5 夹杂物 压辊脱氧化造成的0.5～2mm黑色点装缺陷，每平方米面积允个条数 不允许 5 10 0.5～2mm的结石、砂粒，每平方米面积允许个数 2 5 10 伤痕 压辊受损造成的板面缺陷，直径在0.5～2mm，每平方米面积允许个数 2 4 6 宽0.2～1，长5～100的划伤，每平方米面积允许条数 2 4 6 图案缺陷 图案偏斜，每米长度允许最大距离（mm） 8 12 15 花纹变形度P 4 6 10 裂纹 不允许 压口 不允许 5 检验方法 5.1 玻璃尺寸偏差（包括偏斜）、缺角、弯曲度、边部凸出、残缺的检验方法，按GB 4871有关规定进行。 5.2 玻璃厚度用直径 50 mm板规在四边中点测量。 5. 3 玻璃的线道、热圈、皱纹、气泡、夹杂物、伤痕、裂纹、压口检查，将玻璃垂直放置，在自然光线下，观察者距玻璃600 mm，目光垂直玻璃面进行观察。 5.4 图案偏斜分三种形式（如下图），用金属直尺测量长度h。 5.5花纹变形度，用金属直尺测量后，按下式计算： P=(L-L0)/L0×100 式中：P——花纹变形度，％； L——花纹实际尺寸，mm; L0——花纹规定尺寸，mm. 6 检验规则 6.1对产品的全部技术要求，按表 3进行随机抽样检验。 6.2一片玻璃，符合第4章的技术要求方为合格。 6.3一批玻璃，若样本中不合格数小于或等于表3规定的允许不合格数，则该批玻璃合格。 表 3 批量 抽样数 允许不合格数 1～20 全 0 21～100 20 3 101～500 30 5 501~1500 40 6 1501~3000 50 7 3001~5000 70 10 多余5000 80 11 7 包装、标志、运翰和贮存 7.1压花玻璃应用符合JC/T 513的木箱或集装箱包装。 7.2每一箱应装有同一等级、厚度和规格的玻璃。 7.3包装箱上应印有企业名称、商标、等级、厚度、尺寸、数量、包装年、月和小心轻放、禁止滚翻和怕湿标志。 7.4 压花玻璃的贮存和运输应符合GB 4871的有关规定。 附加说明： 本标准由国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃研究院负责起草。 本标准主要起草人谭景亚、李绍唐。