汽车安全玻璃标准

GB/T 17340-1998 前言 本标准是根据日本JASO M501-94《汽车用安全玻璃》和GB 9656-88(汽车用安全玻璃》中“尺寸偏差”及“外观要求”两部分内容进行编制的，在技术内容上与JASO M504-94等效。 由于 G B 9 656-88为强制性标准，而“尺寸偏差”及“外观要求”两部分内容不属于强制性标准的内容范围，因此将此两部分内容单列为一推荐性国家标准，即本标准。与GB 9656-88相比，本标准取消了对优等品的规定；对平型制品弯曲度的规定有所改变，其他技术指标无大变化。 本标准由国家建筑材料工业局提出。 本标准由全国汽车标准化找术委员会安全玻璃分技术委员会归口。 本标准起草单位：中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所。 本标准 主要起草人：莫娇、戴克攻、杨建军、石新勇、张大顺、王睿。 中华人民共和国国家标准汽车安全玻璃的尺寸、形状及外观 GB/T 17340一1998 Road vehicles--Safety glasses-Dimensions，shapes and appearances 范围 本标准规定了汽车用安全玻璃的尺寸、形状及外观，适用于汽车用安全玻璃，也适用于其他道路车辆用安全玻璃。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 JC /T 63 2-1996 汽车安全玻璃术语 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 曲线部：图1中的R部分（图1中R部分的终止点包含于曲线部）。 3.2 设计线：检验样架上画的基准形线。 3.3 基准边：玻璃上预先确定的一条边，通常为最长的边。 3.4 基准边偏差：玻璃基准边与设计线之间的偏差（见图1中A）。 3.5 纵向尺寸偏差：玻璃周边与设计线之间的偏差（见图1中B）。 3.6 横向尺寸偏差：玻璃周边与设计线之间的偏差（见图1中C）。 3.7 曲线部偏差：玻璃曲线部与设计线之间的偏差（见图1中D）。 本标准其他名词术语与JC/T 632一致。 4 种类、符号及应用 安全玻璃的种类、符号及应用如表1所示。 表1种类、符号及应用 种类 符号 应用 A类夹层玻璃 LA 前挡风和前风窗以外 B类夹层玻璃 LB 前挡风和前风窗以外 区域钢化玻璃 Z 前风窗 钢化玻璃 T 前风窗玻璃 5 尺寸和形状 5.1尺寸偏差 平型制品和单曲面玻璃的尺寸偏差应符合表2的规定；复合曲面玻璃的尺寸偏差应符合表3的规制品长宽比大于3:1时，尺寸偏差由供需双方商定。 表 2 平型制品和单曲面玻璃的尺寸偏差 种类 纵向及横向偏差 曲线部偏差 边长L 单块面积S,M2 L≤600 600＜L≤1200 L＞1200 S≤0.3 S＞0.3 A类夹层玻璃 0 -2.0 0 -3.0 0 -3.5 0 -3.0 0 -4.0 B类夹层玻璃 区域钢化玻璃 0 -4.0 钢化玻璃 表3 复合曲面玻璃的尺寸偏差 种类 基准边偏差 纵向及横向偏差 曲线部偏差 长边的长度L L≤1200 1200＜L≤1800 L＞1800 ≤1200 1200＜L≤1800 L＞1800 纵向 横向 纵向 横向 纵向 横向 A类夹层玻璃 ±1.0 0 -2.0 0 -2.0 0 -2.5 0 -2.5 0 -3.0 0 -4.0 0 -2.5 0 -4.0 0 -4.5 B类夹层玻璃 区域钢化玻璃 0 -2.5 0 -3.0 0 -3.0 0 -3.5 钢化玻璃 注 1)当制品长边长度小于、等于1 200 mm，但面积大于0. 7 m2时，其尺寸偏差应符合长边长度在200-18 00m m范围内的要求。 2）总计6. 0 mm适用于曲线部，见图2。图2中实线为设计线，虚线为玻璃周边。 5.2弯曲度、吻合度 5.2.1平型制品的弯曲度应符合表4的规定。制品长宽比大于3：1时，其弯曲度由供需双方商定。 表4 平型制品的弯曲度 % 种类 弓形 波形 A类夹层玻璃 B类夹层玻璃 0.3 0.3 区域钢化玻璃 钢化玻璃 0.5 0.3 5.2.2 侧窗单曲面玻璃的吻合度应符合表5的规定。 表 5 侧窗单曲面玻璃的吻合度 mm 种类 边别 边长L L≤600 600＜L≤1200 L＞1200 A类夹层玻璃 B类夹层玻璃 钢化玻璃 直边≤ 2.0 2.5 3.5 弯曲边≤ 2.5 3.0 4.0 5.2.3 复合曲面玻璃的吻合度应符合表6的规定。 表6 复合曲面玻璃的吻合度 种类 长边的长度L L≤1200 1200＜L≤1800 L＞1800 A类夹层玻璃 B类夹层玻璃 ≤ 2.5 3.5 4.0 区域钢化玻璃 钢化玻璃 浅弯 3.0 3.5 4.0 深弯 3.5 4.0 4.0 注：当制品长边长度小于、等于1 200 mm，但面积大于0. 7 m2时，其吻合度应符合长边长度在1 200-1 800 mm范围内的要求 6 外观要求 6．1 外观质量 制品的外观质量应符合表7的规定。 表7 外观质量 缺陷 前风窗玻璃 前风窗以外玻璃 中央部 周边部 长度不大于0.8mm的气泡 不允许密集存在 不影响视线的不限 长度大于0.8mm的气泡 不允许存在 任意150mm*500mm长方形内允许长度小于2mm的1个 直径300mm的园内允许长度小于5mm的1个 轻划伤（500mm处观察不可见） 不允许密集存在 不影响视线的不限 宽度不大于0.5mm的重划伤 不允许存在 任意150mm*500mm长方形内总长度不超过10mm 直径300圆内总长度不超过30mm 线道 不允许存在 30mm边部允许宽0.5mm以下的1条 波筋 之允许纵向波筋，看出波筋最大角度（观察方向与玻璃间的夹角）为： 15° 15° 30° 结石 不允许存在 任意150mm*500mm长方形内允许长度小于2mm的1个 直径300mm圆内允许小于2mm的一个，后窗玻璃不允许存在 裂纹 不允许存在 节瘤 不允许存在 波及范围不大于3mm的2个 模具痕迹 —— 不超过周边15mm 不超过周边20mm 挂钩印迹 —— 挂钩印迹中心与玻璃边缘的距离不得大于12mm 胶合层气泡 不允许存在 任意150mm*500mm长方形内允许长度小于2mm的1个 直径300mm的圆内允许2mm以下的1个 胶合层杂质 长度小于0.5mm的不允许密集存在，0.5-1mm的允许1个 长度小于0.5mm的不允许密集存在，任意150mm*500mm长方形内允许0.5-1.5mm的2个 直径300mm的圆内允许长度0.5-2mm的2个 绒毛 总长度不大于15mm 总长度不大于50mm 不允许密集存在 注 1 任意直径300 mm圆内，规定范围内的气泡、划伤、线道、节瘤、结石、胶合层气泡、胶合层杂质、绒毛等缺陷同时存在不允许超过三项，且不允许密集存在。 2 对彩虹等其他外观缺陷的规定由供需双方商定。 1)中央部及周围部的划分如图3及图搜所示。 2)密集存在指缺陷间距小于50 mm。 6.2 周边质量 制品的周边质量必须符合表8的规定。 表8 周边质量 边部划分 裸露边 非裸露边 滑动边 固定边 周边要求 抛光边或细磨边（如果磨圆边。曲率半径由供需双方商定） 粗磨边或倒棱边 缺陷 爆边 长为0.5-1mm的不允许密集存在，1mm以上的不允许存在 每米允许长不大于10mm，宽不大于4mm，深不大于厚度三分之一的3个以上，其中长4-10mm、宽2-4mm，深度不大于厚度三分之一的不超过4个 叠差 不允许存在 1.0mm以下 1.5mm以下 脱胶及胶合层变色 不允许存在 距边缘13mm内允许宽2-5mm、长8mm以下的1个 距边缘5mm范围内不做规定 倒圆残留（亮斑） 直径3mm以下或1.5mm*10mm以下的不超过3个 缺角 不允许存在 半径为5mm圆弧内的缺角，允许深3mm以下的1个，但需将角磨圆 7 试验方法 了．1 尺寸偏差 7.1.1 检验平型制品的尺寸偏差时，应将制品水平放在检验样架上，使其紧靠样架的一边（角），在对边（角）用塞尺测量制品与样架边之间的间隙。 7.1.2 检验弯型制品的尺寸偏差时，先确定制品的基准边。将基准边和检验样架上与之对应的基准线吻合，并使制品对于祥架左右的基准线距离大致相等，测得制品相对于样架基准线的误差，即基准边（图1中A)、纵向（图1中B)、横向（图1中C）及曲线部（图1中D）的尺寸偏差。 7.2 弯曲度 测量平型制品的弯曲度时，将其垂直立放，用钢直尺水平地靠近玻璃表面进行测量。弓形时以弧高除以弦长的百分比表示，波形时以波峰（或波谷）的高度除以波峰至相邻波峰（或波谷至相邻波谷）的距离的百分数表示。 7.3 吻合度 测量弯型制品的吻合度时，将制品按7.1.2的检验状态放置，用塞尺测量制品与检验样架之间的最大间隙。 7.4 外观质量 一般的外观缺陷用目视检查，对着均匀照明的磨砂玻璃的背景，距样品玻璃500m m处观察，在磨砂玻璃后面用大于300 ix的白光透过。检验时应避免阳光直射样品玻璃。 8 检验规则 8.1 抽样与组批规则 8.1.1 前风窗玻璃的尺寸偏差和外观质量检验按表9进行抽样。前风窗以外玻璃的尺寸偏差和外观质量检验按表10进行抽样。 8.2 判定规则 一批玻璃的样本中，若不合格数等于或大于表9或表10的不合格判定数，则认为该批产品尺寸偏差和外观质量不符合要求。 表 9 前风窗玻璃尺寸 、外观检验抽样表 批量范围 片 样本大小 片 尺寸 外观 AE RE AE RE ≤50 8 1 2 1 2 51-90 13 1 2 2 3 91-150 20 2 3 3 4 151-280 32 3 4 5 6 281-500 50 5 6 7 8 501-1200 80 7 8 10 11 1201-3200 125 10 11 14 15 注： 1）AE为合格判定数 2）RE为不合格判定数 表10 前风窗以外玻璃尺寸、外观检验抽样表 批量范围 片 样本 样本大小片 累计样本大小片 尺寸 外观 AE RE AE RE ≤50 第一 第二 5 5 5 10 0 1 2 2 0 3 3 4 51-90 第一 第二 ＜8 ＜8 ＜8 16 0 3 3 4 1 4 3 5 91-150 第一 第二 13 13 13 26 1 4 3 5 2 6 5 7 151-280 第一 第二 20 20 20 40 2 6 5 7 3 9 6 10 281-500 第一 第二 32 32 32 64 3 9 6 10 5 12 8 13 501-1200 第一 第二 65 50 50 100 5 12 9 13 7 18 11 19 1201-3200 第一 第二 80 80 80 160 7 18 11 19 11 26 16 27