普通平板玻璃尺寸系列

普通平板玻璃尺寸系列 1 适用范围 本标准规定了普通乎板玻璃主要规格，适用于生产厂、建筑门窗设计及各类用户选用。也可作为普通平板玻璃采购、计划分配的指南。 2 尺寸系列 2.1尺寸采用国际单位制注, 注：有出口产品的企业，仍暂用英制单位见表2, 2.2 尺寸范围见表 1。 表 1 mm 厚度 长度 宽度 最小 最大 最小 最大 2 400 1300 300 900 3 500 1800 300 1200 4 600 2000 400 1200 5 600 2600 400 1800 6 600 2600 400 1800 2.3 长、宽尺寸比不超过2.5, 2.4 长、宽尺寸的进位基数均为50mm。 3 规格 经常生产的主要规格见表 2。 表 2 尺寸 mm 厚度，mm 备注(in) 900 x 600 2,3 36 x 24 1000 x 600 2,3 40 x 24 1000 x 800 3,4 40 x 32 1000 x 900 2,3,4 40 x 36 1100 x 600 2,3 44 x 24 1100 x 900 3 44 x 36 1100 x 1000 3 44 x40 1150 x 950 3 46 x 38 1200 x 500 2,3 48 x 20 1200 x 600 2,3,5 48 x 24 1200 x 700 2,3 48 x 28 1200 x 800 2,3,4 48 x 32 1200 x 900 2,3,4,5 48x36 1200 x 1000 3,4,5,6 48 x 40 1250 x 1000 3,4, 5 50 x 40 1300 x 900 3,4,5 52 x 36 1300 x 1000 3,4,5 52 x 40 1300 x 1200 4,5 52 x 48 1350 x 900 5,6 54 x 36 1400 x 1000 3,5 56 x 40 1500 x 750 3,4,5 60 x 30 1500 x 900 3,4,5,6 60 x 36 1500 x 1000 3,4,5,6 60 x 40 1500 x 1200 4,5,6 60x48 1800 x 90 4,5,6 72x36 1800 x 1000 4,5,6 72 x 40 1800 x 1200 4,5,6 72x48 1800 x 1350 5,6 72x54 2000 x 1200 5, 6 80 x 48 2000 x 1300 5,6 80 x 52 2000 x 1500 5, 6 80x60 2400 x 1200 5, 6 96x48 4 其他 特殊及专用规格，产、需双方协商解决。 附加说明： 本标准由国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃研究院起草。 本标准主要起草人马百林。